2.6.9.Восстановление чугунных и стальных конструкций по технологии Metalock-Masterlock

В 1933 году в США было запатентовано изобретение в области ремонта – метод восстановления чугунных и стальных конструкций без применения сварки. Этот метод начал успешно использоваться для ремонта конструкций, эксплуатирующихся в условиях повышенной пожароопасности. Дальнейшее развитие эта технология получила уже после Второй мировой войны в Великобритании. 
В настоящее время именно в Великобритании находится штаб-квартира Международной Ассоциации METALOCK (MIA), координирующей развитие этой технологии во всем мире.

Эта технология в прямом и переносном смысле не имеет границ.

Она с одинаковым успехом применяется для ремонта самых разнообразных изделий: от вышедшего из строя сложнейшего судового и промышленного оборудования из чугуна до ремонта и восстановления поврежденных памятников исторического культурного наследия, изготовленных из чугуна.

Метод Metalock был разработан в США в 1933 году на нефтеразработках в Калифорнии как метод, позволяющий производить оперативный ремонт в условиях повышенной пожароопасности. В 40-е годы патент на метод был выкуплен Великобританией, и уже во время второй мировой войны использовался в основном для срочного ремонта судовых двигателей.

Бурное развитие метода METALOCK  начинается с 1956 года, после изобретения специального сплава с высоким содержанием никеля. «Metalock-ключи» из этого сплава обладают прекрасными прочностными характеристиками Суть метода заключается в установке поперек трещины в просверленные при помощи кондуктора отверстия ключей-стяжек METALOCK, имеющих специальный профиль и позволяющих полностью восстанавливать первоначальную форму и герметичность поврежденной конструкции. Прочностные характеристики конструкции восстанавливаются на 90 - 95%, что позволяет успешно эксплуатировать их в самых жестких условиях на протяжении многих лет. Технология ремонта и восстановления изделий при помощи метода METALOCK не предусматривает использование нагрева ремонтируемых конструкций. Таким образом, при ремонте абсолютно исключается возникновение закалочных структур, трещин и тепловых деформаций конструкций. Очевидно, этот метод очень перспективен при ремонте изделий из чугуна, сварка которого связана с очень большими технологическими трудностями.